### Cíl a oblast použití

Polyuretanové vodovzdorné jednosložkové jednostranné lepidlo, vytvrzující za přítomnosti vzdušné vlhkosti, pro lepení všude tam, kde jsou běžná lepidla neúčinná. Lepený spoj splňuje DIN standard EN 204-205 třídy D4.

Lepidlo je vhodné na lepení dřeva, kovů, umělých hmot, (polystyrenu, PVC, atd.) a různých izolačních materiálů (polyuretanová pěna, minerálni a skelná vata). Používá se pro výrobu karavanů, kontinuálních panelů, chladírenských boxů, izolačních stěn, dveří apod. Na jednu z lepených stran je potřeba nanést postřikem dostatečné množstvím vody. Neobsahuje formaldehydu a kovy.

# Charakteristika

Typ   	světle hnědá tekutina

Viskozita (Brookfield při 20°C g4/20rpm)   	2.000 - 3.000 mPa.s

Tvrdost	95 - 100 SHORE A

Pevnost v tahu	> 35 N/mm²

Prodloužení do přetržení	150 / 200%

# Časy lepení

Lisovací čas při lepení dřeva (20°C)    	cca. 30 minut

Otevřená doba při 20°C	cca. 30 minut

Doba použitelnosti lepidla při 20°C a vlhkosti prostředí 65%    	14 – 16 minut

Doba dosažení konečné pevnosti spoje    	12 - 24 hodin

### Optimální podmínky pro lepení

Teplota materiálu, lepidla a prostředí    	20 °C (minimum 10°C)

Spotřeba     	100 - 200 g/m2

# Aplikace

Lepidlo nanášíme jednostranně na dobře připravený povrch, (zbavený prachu, mastnot a ostatních nečistot). Tlaky při stlačení jsou od 2 do 10 N/mm2. Na okraji vytlačené lepidlo je zapotřebí odstranit dříve, než ztuhne. Čas ztuhnuti lepidla je podmíněný od teploty okolí, lepidla a lepených částí, vlhkosti lepených částí, relativní vlhkostí vzduchu a množství naneseného lepidla. Po každém použití je potřeba balení dobře uzavřít. Čištění rozpouštědlem dokud je lepidlo v tekutém stavu.

# Upozornění

V blízkosti aplikace lepidla nesmí být otevřený oheň, ani nebezpečí jiskření, je zakázáno kouřit a prostředí musí být větrané. Vyhnout se kontaktu s pokožkou a nevdechovat výpary, při práci používat ochranné rukavice.

### Balení

0,5 kg

# Skladování

Minimální doba trvanlivosti je 9 měsíců při 20°C v originálním uzavřeném obalu. Skladovat v suchu při teplotách do 25°C.

Doporučené skladování nad 10°C. Lepidlo nesmí zmrznout!

Návod k použití lepidla je vyhotoven na základě zkoušek a zkušeností výrobce. Vzhledem k tomu, že výrobce ani distributor nemají přímý vliv na konkrétní způsob práce, nemůže převzít zodpovědnost za výsledky lepení. Před použitím proto doporučujeme lepidlo vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba vám nabízí zdarma technickou pomoc při používání lepidla.

Bezpečnostní list k dispozici na vyžádání. Výrobce je držitelem certifikátu ISO 9001.