### Cíl a oblast použití

Práškové lepidlo nové generace rozpustné ve vodě, s velmi nízkým obsahem formaldehydu ve třídě E1. Lepidlo je vhodné na dýhování, lepení překližky, dřevotřísky, dřevo-panelových středů a nábytku. Pro dosažení případné vyšší rychlosti tvrdnutí a vyšší pružnosti spoje, je možné vytvořit směs s disperzním lepidlem PROTOVIL WP 420 (max.10%).

# Charakteristika

Typ    	bílý až ořechový prášek

pH  při 20°C    	5 – 5,5

Doporučený nános    	100 – 150 g/m2

Vlhkost materiálů    	8 – 12 %

Minimální teplota použití    	+5 °C

# Aplikace

Výrobek musí být rozpuštěn ve vodě v následných formulacích:

PROTODUR 303 HF						10		     	10 kg

studená voda (15-20°C)					5			5 kg

Doba zpracovatelnosti:    					45°C			75  25 minut

Gel time:		    					100°C			55  10 vteřin

Čas tvrdnutí při:						  20°C 		  	8 hodin

30°C 			3 hodiny

90°C	     		120 vteřin

100°C		  	60 vteřin

110°C		  	40 vteřin

Lepidlo se aplikuje pomocí válce nebo štětce. Nános lepidla se liší podle druhu lepených materiálů a pohybuje se mezi 100 - 150 g/m2).  Provozní tlak závisí na lepených materiálech a pohybuje se mezi 2 - 8 kg/cm2.

# Upozornění

Dřevo jako bříza, růžové dřevo, týkové dřevo, jedle a šípek všeobecně někdy vyžadují speciální formulaci. Lepící směs je vhodnější připravit v nekovové nádobě nebo v nádobě z nerezu. Pro lepení třešňového dřeva se nedoporučuje míchat s PVA lepidlem.

### Balení

### 25 kg.

# Skladování

Minimální doba trvanlivosti je 6 měsíců při 20°C v originálním uzavřeném obalu.

Skladujte na chladném a suchém místě. Při kontaktu s vlhkem může dojít ke znehodnocení výrobku. Chraňte před přímým stykem s vodou, došlo by ke znehodnocení výrobku.

Návod k použití lepidla je vyhotoven na základě zkoušek a zkušeností výrobce. Vzhledem k tomu, že výrobce ani distributor nemají přímý vliv na konkrétní způsob práce, nemůže převzít zodpovědnost za výsledky lepení. Před použitím proto doporučujeme lepidlo vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba vám nabízí zdarma technickou pomoc při používání lepidla.

Bezpečnostní list k dispozici na vyžádání. Výrobce je držitelem certifikátu ISO 9001.