### Všeobecné podmínky

Oboustranné rozpouštědlové lepidlo nové generace s dobrou tepelnou odolností a vysokou počáteční lepivostí. Dosažený spoj má vysokou pružnost a barevnou stálost. Lepidlo zůstává ve stejné kvalitě a konzistenci po celou dobu použitelnosti.

# Použití

Pro rychlé spojování materiálu v čalounickém průmyslu. Toto lepidlo je doporučeno pro lepení PUR pěn navzájem, na dřevo nebo kovy a pro lepení textilií na dřevo a kovy. Je vhodné i pro výrobu sendvičových pěnových panelů.

# Charakteristika

Typ	nažloutlá nebo barvená kapalina

Aplikace    	nízkotlakým stříkáním

Viskozita  	250  15%      mPa.s

Otevřený čas při 20°C v normálním stavu    	cca. 10	minut

Doba trvanlivosti (od data výroby)   	max. 12 měsíců

# Aplikace

Obě lepené plochy musí být před lepením čisté a zbavené nečitot a mastnoty. Před použitím je doporučeno lepidlo důkladně promíchat. Na běžné lepení se lepidlo aplikuje oboustranně, v případě jednostranného lepení je nutné nanést lepidlo na méně savý nebo více tuhý materiál. Pro čištění pracovních nástrojů používejte vhodná ředidla. Úplné vytvrzení spoje trvá cca. 24 hod.

### Balení

Plechové barely 170 kg; kanystry 14kg.

# Skladování

Minimální doba trvanlivosti je 12 měsíců při 15-25°C v originálním uzavřeném obalu.

Chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem !!!.

Návod k použití lepidla je vyhotoven na základě zkoušek a zkušeností výrobce. Vzhledem k tomu, že výrobce nemá žádný přímý vliv na konkrétní způsob práce, nemůže převzít zodpovědnost za výsledky lepení. Před použitím proto doporučujeme lepidlo vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba vám nabízí technickou pomoc při používání lepidla.