### Všeobecné podmínky

Vysoce produktivní polychloroprenové lepidlo. Vyznačuje se velmi dobrou počáteční pevností, velmi dobrou tepelnou odolností a vynikající pružností a odolností proti stárnutí.

# Použití

DURABOND 814 E je obzvláště vhodný pro výrobu panelů nebo obecně pro lepení materiálů jako je dřevo, plast, lamináty, PVC, ABS, PUR pěny, polystyren, melamin, guma, kůže, textil, kovy, azbestocement, atd.

# Charakteristika

Typ	nažloutlá kapalina

Aplikace    	stěrka, špachtle, štětec

Viskozita (ICF N° 07)	6.500  15%   mPa.s

Nános    	150 - 200 g / m2

Doba zavadnutí při 20°C v normálním stavu    	10 - 20 minut

Doba dosažení montážní pevnosti při 20°C    	30 - 40 minut

Doba vytvrzení spoje    	min. 48 hodin

Doba trvanlivosti (od data výroby)   	max. 12 měsíců

# Aplikace

Obě lepené plochy musí být před lepením čisté a zbavené nečitot a mastnoty. Před lepení kovových povrchů, použít čistit CLEANER 240 a vyčkat několik minut. Před použitím je doporučeno lepidlo důkladně promíchat. Lepidlo aplikujte pomocí stěrky, špachtle nebo štětce oboustranně v celkovém množství 150-200 g/m2, v závislosti na savosti lepených materiálů.  Vyčkejte 10-20 minut až lepidlo zavadne. Poté lepené plochy spojte a rovnoměrně stisknete. Pro čištění pracovních nástrojů a případné ředění použijte ředidlo DILUENTE N.

### Balení

Plechovky  4,5 kg, 2,0 kg, 0,85 kg.

# Skladování

Minimální doba trvanlivosti je 12 měsíců při 15-25°C v originálním uzavřeném obalu.

Bezpečnostní opatření

Výrobek je hořlavý. Nikdy nepoužívajte v blízkosti ohně nebo zdroje jiskření. Dostatečně větrejte pracovní prostor.

Chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem !!!.

Návod k použití lepidla je vyhotoven na základě zkoušek a zkušeností výrobce. Vzhledem k tomu, že výrobce nemá žádný přímý vliv na konkrétní způsob práce, nemůže převzít zodpovědnost za výsledky lepení. Před použitím proto doporučujeme lepidlo vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba vám nabízí technickou pomoc při používání lepidla.