### Cíl a oblast použití

Univerzální tavné rychle tavitelné lepidlo s nižší tavnou teplotou v jemném granulátu s velmi nepatrnou čichovou stopou, vhodné pro olepování nábytkových hran na automatických olepovacích strojích s rychlostí posuvu 8-30 m/min.

Lepidlo je vhodné na olepování polyesterových, HPL laminátových, melaminových, PVC a ABS hran.

# Charakteristika

Typ    	přírodní, bílý a ořechový granulát

Viskozita při 200°C    	90.000 - 110.000 mPa.s

Bod měknutí    	84 - 97 °C

Nános lepidla     	180 - 250 g/m2

# Teploty při lepení

Teplota hrany    	180 - 190 °C

Teplota na válci     	200 - 220 °C

Teplota lepeného materiálu    	18 - 20 °C

Tepelná odolnost spoje    	cca. 90 °C

### Optimální podmínky pro lepení

Vlhkost lepených materiálů    	8 - 12 %

Ideální provozní rychlost stroje    	8 - 30 m/min.

Přítlak    	3 - 5 	kg/cm2

# Aplikace

Obvykle se prověřuje teplota lepidla na válci. Teplota pod doporučenou hranicí může být příčinou zkrácení otevřeného času a následně pak špatného přilepení hrany. Vyšší teplota lepidla může lepidlo zabarvit (připálit), změnit potřebnou viskozitu a snížit jeho lepivost. Teplota vzduchu a lepeného materiálu nesmí být nižší než 15 °C. Je důležité, aby se zabránilo průvanu. Když se lepí příliš studené nebo vlhké plochy, může dojít k výrazné změně otevřeného času a defektnímu lepení. Čištění se provádí přípravkem SOLVENTE 4022.

### Balení

25 kg

# Skladování

Minimální doba trvanlivosti je 12 měsíců při 20°C v originálním uzavřeném obalu.

Skladování při teplotě vyšší než 30°C může způsobit znehodnocení výrobku.

Návod k použití lepidla je vyhotoven na základě zkoušek a zkušeností výrobce. Vzhledem k tomu, že výrobce ani distributor nemají přímý vliv na konkrétní způsob práce, nemůže převzít zodpovědnost za výsledky lepení. Před použitím proto doporučujeme lepidlo vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba vám nabízí zdarma technickou pomoc při používání lepidla.

Bezpečnostní list k dispozici na vyžádání. Výrobce je držitelem certifikátu ISO 9001.