### Cíl a oblast použití

Speciální tavné lepidlo v granulátu s nízkým zápachem a velmi vysokou lepivostí, vhodné pro olepování tvarovaných a oblých nábytkových hran. Lepidlo je vhodné na olepování polyesterových, masivních, HPL laminátových, melaminových, PVC a ABS hran. Je vhodné i pro soft-forming (do 20 m/min.). Výrobek neobsahuje formaldehyd.

# Charakteristika

Typ    	přírodní, bílý a ořechový granulát

Viskozita při 200°C    	105.000 - 135.000 mPa.s

Bod měknutí    	85 – 102 °C

Nános lepidla     	180 – 250 g/m2

# Teploty při lepení

Teplota hrany    	180 - 190 °C

Teplota na válci     	190 - 210 °C

Teplota lepeného materiálu    	18 - 20 °C

### Optimální podmínky pro lepení

Vlhkost lepených materiálů    	8 - 12 %

Ideální provozní rychlost stroje    	15 - 20 m/min.

Přítlak    	3 - 5 	kg/cm2

# Aplikace

Obvykle se prověřuje teplota lepidla na válci. Teplota pod doporučenou hranicí může být příčinou zkrácení otevřeného času a následně pak špatného přilepení hrany. Vyšší teplota lepidla může lepidlo zabarvit (připálit), změnit potřebnou viskozitu a snížit jeho lepivost. Teplota vzduchu a lepeného materiálu nesmí být nižší než 15 °C. Je důležité, aby se zabránilo průvanu. Když se lepí příliš studené nebo vlhké plochy, může dojít k výrazné změně otevřeného času a defektnímu lepení. Čištění se provádí přípravkem SOLVENTE 4022.

### Balení

25 kg

# Skladování

Minimální doba trvanlivosti je 12 měsíců při 20°C v originálním uzavřeném obalu.

Skladování při teplotě vyšší než 30°C může způsobit znehodnocení výrobku.

Návod k použití lepidla je vyhotoven na základě zkoušek a zkušeností výrobce. Vzhledem k tomu, že výrobce ani distributor nemají přímý vliv na konkrétní způsob práce, nemůže převzít zodpovědnost za výsledky lepení. Před použitím proto doporučujeme lepidlo vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba vám nabízí zdarma technickou pomoc při používání lepidla.

Bezpečnostní list k dispozici na vyžádání. Výrobce je držitelem certifikátu ISO 9001.