### Cíl a oblast použití

Vysoce plastické a lepivé tavné lepidlo se sníženým zápachem pro olepování nábytkových hran na manuálních nebo poloautomatických truhlářských olepovacích strojích s nižší provozní teplotou, pro stroje s nízkou rychlostí posuvu.

Je vhodný na olepování hran z HPL, melaminu, ABS a tenkého PVC.  Má delší otevřený čas a dobrou tepelnou odolnost spoje.

# Charakteristika

Typ    	přírodní, bílý a ořechový granulát

Viskozita při 200°C    	20.000 - 30.000 mPa.s

Bod měknutí    	80 - 91 °C

Nános lepidla     	180 g/m2

# Teploty při lepení

Teplota na válci     	140 - 160 °C

Teplota lepeného materiálu    	18 - 20 °C

### Optimální podmínky pro lepení

Vlhkost lepených materiálů    	8 - 12 %

Ideální provozní rychlost stroje    	5 - 15 m/min.

Přítlak    	3 - 5 	kg/cm2

# Aplikace

Obvykle se prověřuje teplota lepidla na válci. Teplota pod doporučenou hranicí může být příčinou zkrácení otevřeného času a následně pak špatného přilepení hrany. Vyšší teplota lepidla může lepidlo zabarvit (připálit), změnit potřebnou viskozitu a snížit jeho lepivost. Teplota vzduchu a lepeného materiálu nesmí být nižší než 15 °C. Je důležité, aby se zabránilo průvanu. Když se lepí příliš studené nebo vlhké plochy, může dojít k výrazné změně otevřeného času a defektnímu lepení. Čištění se provádí přípravkem SOLVENTE 4022.

### Balení

25 kg

# Skladování

Minimální doba trvanlivosti je 12 měsíců při 20°C v originálním uzavřeném obalu.

Skladování při teplotě vyšší než 30°C může způsobit znehodnocení výrobku.

Návod k použití lepidla je vyhotoven na základě zkoušek a zkušeností výrobce. Vzhledem k tomu, že výrobce ani distributor nemají přímý vliv na konkrétní způsob práce, nemůže převzít zodpovědnost za výsledky lepení. Před použitím proto doporučujeme lepidlo vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba vám nabízí zdarma technickou pomoc při používání lepidla.

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.