### Cíl a oblast použití

Universální tavné lepidlo v jemném granulátu s vysokou rychlostí tavení, se sníženým zápachem a vysokou lepivostí, vhodné pro olepování nábytkových hran na automatických olepovacích strojích s rychlostí posuvu do 35 m/min.

Lepidlo je vhodné na olepování masivních, MDF, melaminových, PVC a ABS hran všude tam, kde je zapotřebí vysoká kvalita spoje nebo je s běžnými lepidly nutné často měnit jejich zabarvení.

.

# Charakteristika

Typ    	transparentní granulát

Viskozita RVT Brookfield (spindle 27) (1,5

RPM) při 200 °C   	50.000 - 70.000 mPa.s

Bod měknutí    	85 - 95 °C

Nános lepidla    	120 - 140 g/m2

# Teploty při lepení

Teplota na válci     	180 – 200 °C

### Optimální podmínky pro lepení

Vlhkost lepených materiálů    	8 – 12 %

Ideální provozní rychlost stroje    	do 35 m/min.

Přítlak    	3 - 5 	kg/cm2

# Aplikace

Obvykle se prověřuje teplota lepidla na válci. Teplota pod doporučenou hranicí může být příčinou zkrácení otevřeného času a následně pak špatného přilepení hrany. Vyšší teplota lepidla může lepidlo zabarvit (připálit), změnit potřebnou viskozitu a snížit jeho lepivost. Když se lepí příliš studené nebo vlhké plochy, může dojít k výrazné změně otevřeného času a defektnímu lepení.

### Balení

25 kg

# Skladování

Minimální doba trvanlivosti je 12 měsíců při 20°C v originálním uzavřeném obalu.

Skladování při teplotě vyšší než 30°C může způsobit znehodnocení výrobku.

Návod k použití lepidla je vyhotoven na základě zkoušek a zkušeností výrobce. Vzhledem k tomu, že výrobce ani distributor nemají přímý vliv na konkrétní způsob práce, nemůže převzít zodpovědnost za výsledky lepení. Před použitím proto doporučujeme lepidlo vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba vám nabízí zdarma technickou pomoc při používání lepidla.

Bezpečnostní list k dispozici na vyžádání. Výrobce je držitelem certifikátu ISO 9001.